## Slide 1: Octobre 2019 Supraconducteurs à Haute Température Critique (High Temperature Superconductors) Philippe Fazilleau Laboratoire d’étude des aimants supraconducteurs – R&D HTS

## Slide 2
Supraconductivité, LTS et HTS
HTS et les aimants d’accélérateurs
Eucard et Eucard2
HTS et aimants haut-champ
NOUGAT

## Slide 3: + de 100 ans de supraconductivité
1911
1986
1933
Hg
R=0
Théorie BCS
1957
1961
1ère bobine supra- conductrice
1962
Nb-Sn
10 K
Supra-conducteurs à haute Tc
2013
1993
Aimants du LHC au CERN
2007
Détecteur ATLAS du LHC au CERN
Programme MagLev
1er MagLev (1972)
1950
Landau - Ginzburg
1935
Théorie de London
Aimants RMN
Effet Meissner
A. Müller – G. Bednorz
B. Josephson
Holst - Onnes
Boson de Brout-Englert-Higgs
2019
Aimant
D’IRM
ISEULT

## Slide 4: Densité de courant suivant B @ 4.2 K
  Zone d’intérêt pour
  nos activités
      haut champ
      (> 20 T),
      basse température
      (4.2 K)

## Slide 5: Champ d’irreversibilité et anisotropie des HTS
NbTi
YBCO
MgB2
Nb3Sn
BSSCO
YBCO Hc2 > 200 T
Larbalestier et al.,
Nature 414, (2001) 368
Talantsev.,
Current Applied Physics 8, (2008)
Ic
n index
0° (c)
90° (ab)


## Slide 6: Quel matériau HTS ?
YBCO
Yttrium
Barium
Copper
Oxide
BI2212
Bismuth
Strontium Calcium
Copper
Oxide
Câble de Rutherford
Twisted stacked-tapes (TST)
Tapes around a core (CORC)
Roebel
Densité de courant Je
Robustesse mécanique
Bobinage
Disponibilité
Moins sensible à la magnétisation
Câble fort courant
(RareEarthBCO)

## Slide 7: Domaines d’application des HTS
Eucard, EuCARD2, dipoles
Financement européen
NOUGAT, insert haut-champ
Financement ANR

## Slide 8: Accélérateurs, utilité des HTS
HE-LHC
33 TeV
65 km, 8,33 T
HE-LHC
33 TeV
27 km, 20 T
LHC
14 TeV
27 km, 8.33 T
E (TeV) = 0,3 x B (T) x r (km)
Energie du faisceau
Champ magnétique
Rayon de courbure

## Slide 9: Quels dipôles HTS d’accélérateurs ?
YBCO
BI2212
Câble Roebel
Blocks alignés
Cos theta
Solénoïdes inclinés

## Slide 10: Aimants d’accélérateurs
EuCARD
F2D2
EuCARD, CEA-CERN… | EuCARD2, CEA design | FRESCA2, CERN-CEA | F2D2
5.4 T | 2.6 T 13 T (@4.2 K) | 14.7 T (@ 1.9 K) 13 T (@4.2 K) | 15.5 T
Dipole | Dipole cos theta | Dipole | Dipole
REBCO, 4 rubans SC en //, 4.2 K | Cable Roebel rubans REBCO, 4.2 K | Nb3Sn Rutherford, 4.2 K | Nb3Sn Rutherford, 4.2 K
FRESCA2
EuCARD2
5.4 T
Record mondial

## Slide 11: Aimants très haut-champ (solénoïdes)
5 T
10 T
15 T
20 T
25 T
30 T
35 T
40 T
45 T
50 T
60 T
55 T
Aimants résistifs DC
Polyhélices
Bitter
41.4 T
NHMFL
?
LTS
16 T
LBNL
HD1
25 T
Nb3Sn
MgB2
NbTi
Nb3Sn
14.7 T
FRESCA2
19 T
solénoïde
HTS
45,5 T
NHMFL
Galettes MI
> 100 T
YBCO
YBCO
BSSCO
5.4 T
EuCARD
26.4 T
SUNAM NI

## Slide 12: Quelles combinaisons ?
Aimants ‘hybride’
Solénoïdes HTS
Dipôles
isolés
sans isolation

## Slide 13: Solénoïdes HTS
NHMFL, USA | LBC3, NHMFL, USA | SUNAM, Corée | NOUGAT, CEA, France
17 T (HTS) + 15 T (LTS) 32 T | 14.5 T (HTS) + 31 T (rés) 45.5 T | 26.4 T (HTS) | 14.5 T (HTS) + 18 T (res) 32.5 T
Aimant isolé | No-Insulation (NI) | No-Insulation (NI) | Magnet-as-Insulation (MI)
REBCO 4 mm, 4.2 K | REBCO 4 mm, 4.2 K | REBCO 4-8 mm, 4.2 K | REBCO 6 mm, 4.2 K
DI 40 mm | DI 14 mm | DI 35 mm | DI 50 mm

## Slide 14: NOUvelle Génération d’Aimants pour la production de Teslas
18 T
14.5 T
32.5 T
=
+
cryostat @ 4,2 K
Max. DOcoil: 125 mm
Lmax : 220 mm
20 MW
20 T / 160 mm
Insert 10 T HTS dans un champ résistif de 20 T
Double galettes, ReBCO 6 mm, bobinage MI
SuperPower (SP) / SuperOx (SO)
9 DG, 2 kms of conductors
Prototypes (1 DG, 2 DG), codes (dynamique courants…)
Proto 2 DG
6.93 T + 20 T res
VonMises> 800 MPa
Insert NOUGAT
14.5 T + 18 T res
@15 T+20T VM # 800 MPa
Record du monde pour un insert de cette taille

## Slide 15: Aimants haut-champ HTS : difficultés majeures
x8
Diamagnétisme
« grad B² »
Protection HTS
Co-bobinage MI fournit un renfort supplémentaire
Bobinage imprégnés : utilisation de matériau à faible adhérence (résine fluorée) et valeur faible pour ID/OD afin d’éviter la délamination.
x6
Mécanique,
forces de Laplace en B²
bobinages xI
bobinages isolés (aimants d’accélérateurs) MSS numérique
Homogénéité
Courants d’écrantages
Rubans : techniques ‘over-shoot’, ‘vortex-shaking’
Câble Roebel moins critique
Cryogénie
Refroidissement DG à « coeur », drains thermiques, PHP
Refroidissement par hélium, lévitation due au grad B² important
Vortex-shaking
Force linéique
dipôle
Energie linéique
dipôle
Courants d’écrantages dans un Roebel
Drain cuivre
Ic fct de la déformation

## Slide 16: Conclusion
HTS # HFS (High Field Superconductors)
  Utilisation aux températures cryogéniques ‘basses’ (4-20 K)
Nombreux domaines d’applications
  Physique, défense, médical, industrie
IRFU et HTS
  Aimants d’accélérateurs et aimants haut-champ
Difficultés nouvelles liées au champ magnétique élevé
  Mécanique
  Cryogénie

## Slide 17
Merci de votre attention