## Slide 1
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive:
07 juin 2021 / Fabrication additive appliquée à la physique des deux infinis
Manuel Fendler (DRT/CTREG/DGDE)
Notes: FLO : tu choisis !

## Slide 2
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
FABRICATION ADDITIVE DE CIRCUITS ELECTRONIQUES PAR IMPRESSION 3D
PCB
FABRICATION ADDITIVE FONCTIONNALISEE
Optimisation topologique pour l’accueil des composants électroniques
INTEGRATION ELECTRONIQUE SUR PIECES 3D
Connectique, Capteurs, IoT

## Slide 3
Impression 3D au fil conducteur
0,6.10-8 ohm.m
Impression 3D électronique

## Slide 4
Similitude des principes généraux de stratification
Modèle CAO
3D
Maillage
Tranchage
Fabrication en couches
(2D + Z)
Circuit
« Imprimé »
MECANIQUE
ELECTRONIQUE
Impression 3D électronique
Notes: intelligence artificielle big data maintenance prédictive préventive curative temps réel usine futur usine opérateur coût optimisation capteur IoT industriel artificielle ERP algorithme prédiction panne ROI connecté qualité downtime imprévu rentabilité réparation risque business model métiers électronique data science métier analyser décider agir
https://nuagedemots.co/

## Slide 5
Imprimante 3D de circuits électroniques
Impression 3D électronique

## Slide 6
Interconnexion entre couches par via traversant
(perçage / remplissage par voie humide)
Apport de brasure pour le report des composants (masquage)
Délai d’approvisionnement long
Absence de via (sans reprise/sans chimie)
Pas d’étape d’étamage (sans masque)
Prototypage rapide et sur place (PI)
Une conception nouvelle des produits électroniques
Convertisseur
DC(5V)/DC(19V)
Bobine
Support de batterie / Antenne
RF
HDI
Impression 3D électronique

## Slide 7
FABRICATION ADDITIVE DE CIRCUITS ELECTRONIQUES PAR IMPRESSION 3D
PCB
FABRICATION ADDITIVE FONCTIONNALISEE
Optimisation topologique pour l’accueil des composants électroniques
INTEGRATION ELECTRONIQUE SUR PIECES 3D
Connectique, Capteurs, IoT
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive

## Slide 8
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
LAMINATED OBJECT MANUFACTURING
Stratoconception®
Fiabilité
CONCEPTION
CAPTEURS
PROTO
Analyse
des défaillances
IOT
MESURES
Données (IA-ML)
Optimisation Topologique par LOM (Laminated Object Manufacturing)
Accueil de la fonction de mesure au meilleur endroit (intégration)
Protection des composants électroniques (packaging)
Notes: Le CIRTES ne couvre pas toute la planche. Il faudrait détourer ses compétences, qui s’ajoutent à celles de la PRTT pour enrichir l’offre.

## Slide 9
PICTORI
(Brevet EN 1859685 CEA/CIRTES)
Optimisation Topologique de l’accueil des capteurs par Stratoconception®
Plastronique (DTNM) Capteurs imprimés sur substrat flexible
Capteurs P, T°C
Interface Machine
Electronique Pilotage
Régulation (conformal cooling)
Optimisation Topologique du busage conforme par Stratoconception®
Réseau
Aspiration
(plaquage)
Réseau
Refroidissement
(écoulement matière et polymérisation)
Moule de thermoformage instrumenté
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive

## Slide 10
Capteurs de pression
Capteurs de température
Fonctionnalisation de l’inter-strate
Capteurs de pression
Capteurs de température
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Moule de thermoformage instrumenté
Feuille de capteurs plastroniques (LITEN/DTNM)

## Slide 11
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Moule de thermoformage instrumenté

## Slide 12
Augmenter les profondeurs d’emboutis
Travailler avec des rayons plus petits
Gestion des
« coins de valise »
Améliorer la tenue de cotes fonctionnelles
Diminuer l’épaisseur de la plaque
- 0,1mm = -1,5M€
(source Danone)
Objectifs:
Utiliser la capture des données P et T° pour manager le cycle et repousser les limites du formage
Performance
Contrôle
Valeur ajoutée
Régime nominal atteint plus rapidement
« Journée Industriels Métier » IPC/ CEA Thermoformage 4.0:
Procédé piloté
Diminution conso matière
Diminution conso NRJ
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Moule de thermoformage instrumenté

## Slide 13
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
FABRICATION ADDITIVE DE CIRCUITS ELECTRONIQUES PAR IMPRESSION 3D
PCB
FABRICATION ADDITIVE FONCTIONNALISEE
Optimisation topologique pour l’accueil des composants électroniques
INTEGRATION ELECTRONIQUE SUR PIECES 3D
Connectique, Capteurs, IoT

## Slide 14
Electronics on 3D surface
In-Mold Electronics
Fully-3D
Techno
User (Fr)
Technology
Techno
Provider
Electronique structurelle FULLY 3D
Composants électroniques et interconnexions rapportés sur une feuille plastique plane, qui est ensuite déformée pour obtenir un objet 3D.
Composants électroniques et interconnexions rapportés en surface sur un objet 3D existant
Composants électroniques et inter- connexions respectivement intégrés et réalisées pendant la fabrication de l'objet par fabrication additive, au niveau de chaque couches

## Slide 15
PICTORI
(Brevet EN 1859685 CEA/CIRTES)
Optimisation Topologique de l’accueil des capteurs par Stratoconception®
Plastronique (DTNM) Capteurs imprimés sur substrat flexible
Capteurs P, T°C
Interface Machine
Electronique Pilotage
Régulation (conformal cooling)
Optimisation Topologique du busage conforme par Stratoconception®
Réseau
Aspiration
(plaquage)
Réseau
Refroidissement
(écoulement matière et polymérisation)
Moule de thermoformage instrumenté
Impression directe
sur strate
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive

## Slide 16
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Notes: Le CIRTES ne couvre pas toute la planche. Il faudrait détourer ses compétences, qui s’ajoutent à celles de la PRTT pour enrichir l’offre.

## Slide 17
4.10-7 ohm.m
AgEPO ~1-4.10-6 ohm.m / Cuivre 1,7.10-8 ohm.m
Pâte non activée
Pâte activée au laser en surface
Pâte non activée Pâte activée
Activation Laser
Dégradation matrice
Réduction Cu2O
De l’hybridation d’un capteur plastronique vers une impression directe
Levée de verrou technologique #1: l’isolation électrique de la pâte conductrice de son substrat
Brevet CEA « Fabrication additive de circuits en 3D », FendlerM, KalmarR, SchmittS - FR3089054
Jauges 120
Impression 2D
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Paste Extrusion Modeling (pem)

## Slide 18
Jauge résistive : Elément de base de tout capteur
Extensométrie: Installation et câblage de jauges d’extensométrie
Planaire
Cylindrique
Sphérique
Câblage
Préparation de surface
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Paste Extrusion Modeling (pem)

## Slide 19
Jauge résistive : Elément de base de tout capteur
Corps d’épreuve > Force, Couple, Pression, Pesée, Déplacement-Position, Inclinaison-Accélération
Valeur ajoutée = corps d’épreuve topologiquement optimisé intégrant des capteurs en volume/surface
Pression - Force - Accéléromètre
Fonctionnalisation électronique par fabrication additive
Paste Extrusion Modeling (pem)

## Slide 20
FDM (fusion deposition modeling), LOM (milling/placing) > Fabrication additive du corps d’épreuve
PEM (paste extrusion modeling), MCS (Micro Cold Spray) > Impression 3D des interconnexions électriques
PnP (Pick and Place) > Report des composants électroniques (interstrate / strate)
Levée de verrou #2: Equipement multi-têtes
Equipement Fixe
Solution nomade
Pièces massives / sur site
7-dof cobot
CEA Tech Metz (MAPP)
Maintenance / Fabrication
en conditions opérationnelles
Electronique structurelle FULLY 3D

## Slide 21
2D Sputtering in vacuum chamber
3D direct printing in room conditions (cold spray)
Electronique structurelle FULLY 3D (Micro cold spray)
De l’hybridation d’un capteur plastronique vers une impression directe
Levée de verrou technologique #3: Applications hautes températures par Micro Cold Spray
(PEAM, ADDEXTENSO)
Brevet CEA « Jauge d’extensométrie inorganique » , FendlerM - FR2011737

## Slide 22
MCAD modeling
ECAD design
PCB / Die Assy
Testing
Environnemental testing
Vibrations-choc / %RH / T°C
Failure Modes Analysis
Equipement multi-têtes Fully-3D
RESSOURCES ET COMPETENCES
Sce IDTechEx 3D Electronics Forecast 2020-2030

## Slide 23
Manuel FENDLER Dr, Responsable Plateforme MAPP
CEA Tech Grand Est
5 rue Marconi – 57070 METZ Technopole
manuel.fendler@cea.fr
06 30 24 48 10